评 估 意 见

2021年1月7日，安徽省住宅产业化促进中心主持召开了安徽中龙建材科技有限公司委托的“蒸压砂加气混凝土砌块”评估会，经检测、现场考察和会议评估，对该产品形成评估意见如下： 一、系统组成：蒸压砂加气混凝土砌块（自产）； 二、主要性能指标应满足：(A3.5 B06)抗压强度平均值≥3.5MPa、干密度≤625kg/m3、干燥收缩值（标准法）≤0.50mm/m、导热系数≤0.16W/(m·K)，(A5.0 B07)抗压强度平均值≥5.0MPa、干密度≤725kg/m3、干燥收缩值（标准法）≤0.50mm/m、导热系数≤0.18W/(m·K)； 三、执行标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB11968—2006等标准要求； 四、工程应用情况：该产品已在芜湖市等地建设工程中进行了应用，用户反映良好； 建议：进一步加强原材料进厂、生产过程及产品出厂的质量控制，加强施工过程中的服务，确保工程质量安全。 综上所述，“蒸压砂加气混凝土砌块”（ A3.5 B06；A5.0 B07）”符合现行标准要求，可在我省建筑工程中应用。 主任委员： 委 员： 2021年1月7日

补充材料须知

“安徽中龙建材科技有限公司”委托的“蒸压加气混凝土砌块”项目，于2021年1月7日经过工程建设领域适宜技术（产品）综合性能专家评估会讨论，需要补充以下资料：

1、

2、

三个月内补充完整。

签名：

日期：